Il geocomposito bentonitico tipo BentoShield 5000 deve essere costituito da uno strato di bentonite sodica granulare preidratata racchiuso tra due geotessili stabilizzati UV di elevata resistenza in polipropilene vergine. Il processo di agugliatura meccanica dei due geotessili impedisce i movimenti laterali della bentonite in essi contenuta. A tal proposito il geocomposito bentonitico BentoShield 5000 deve presentare caratteristiche idonee agli impieghi previsti dalla normativa EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 13493, EN 15382 che individua le caratteristiche richieste per l’impiego nella realizzazione di impianti di discarica con funzione di impermeabilizzazione sul fondo e in copertura e come barriera nelle infrastrutture di trasporto. I valori prestazionali di seguito indicati devono intendersi come valori nominali.

Proprietà generali

Lo strato di bentonite sodica granulare preidratata deve avere un peso unitario non inferiore a 5000 g/m2 (ASTM 5993) misurato con contenuto di umidità della bentonite del 15%. La bentonite deve avere inoltre un valore dell’indice di rigonfiamento superiore a 24 ml/2g (norma ASTM D 5890) ed una perdita di fluidi inferiore a 18 ml (norma ASTM D 5891).

Il geocomposito bentonitico tipo BentoShield 5000 deve inoltre essere prodotto in rotoli di larghezza non inferiore a 5,00 m e lunghezza non inferiore a 45 m per velocizzare le operazioni di posa in opera e ridurre al minimo gli sfridi derivanti dai sormonti fra rotoli adiacenti.

Proprietà meccaniche

Il geocomposito bentonitico tipo BentoShield 5000 deve avere una resistenza meccanica a trazione in direzione longitudinale (MD) non inferiore a 12 kN/m (norma ASTM D 6768) con un allungamento a rottura non superiore al 20 % (norma ASTM D 6768), una resistenza al peeling non inferiore a 60 N/10 cm (norma EN ISO 10319) e una resistenza al punzonamento statico CBR non inferiore a 1850 N (EN ISO 12236).

Proprietà idrauliche

Il geocomposito bentonitico tipo BentoShield 5000 deve avere una permeabilità non superiore a 5x10-11m/s (norma ASTM D 5887) e un indice di flusso non superiore a  1x10-8 m3/s m2.

Il materiale deve essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001; tale certificato deve essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla marcatura CE, deve essere disponibile la dichiarazione di prestazione (DoP) del materiale redatta dal produttore.