Geogriglia biassiale, tipo Enkagrid MAX 80, con funzione di rinforzo del terreno e marcata CE per applicazioni conformi alle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265, realizzata in nastri di poliestere estruso e in grado di fornire le seguenti prestazioni minime: resistenza ultima a trazione non inferiore a 80 kN/m in entrambe le direzioni longitudinale e trasversale, allungamento medio alla resistenza nominale longitudinale e trasversale non superiore al 7% determinato in accordo alla Norma EN ISO 10319, resistenza longitudinale e trasversale dichiarata compatibilmente con la deformabilità ammissibile dell’opera, stimata al 2% e al 5% di allungamento della geogriglia, non inferiore rispettivamente a 36 kN/m e 60 kN/m, intesi come valori medi determinati in conformità alla Norma EN ISO 10319.

La geogriglia, al fine di fornire la massima interazione con il terreno da rinforzare, dovrà presentare un’apertura della maglia non inferiore a 28x34,5 mm equivalente ad una superficie libera di interazione non inferiore a 966 mm2.

La geogriglia dovrà essere prodotta e certificata nel sistema indipendente di qualità ISO 9001 e dovrà riportare il codice dell’Ente certificatore della conformita alle direttive della Comunità Europea (CE). In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa CE, dovrà essere disponibile la Dichiarazione di Prestazione del materiale.