Geocomposito a comportamento isotropo, tipo Enkagrid TRC 30, con funzioni di rinforzo separazione e filtrazione di terreni a diversa granulometria, marcato CE per applicazioni conformi alle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265, realizzato da una geogriglia in fibre di aramide twaron, che hanno modulo elastico non inferiore a 105 GPa, inglobata all’interno di un non tessuto termosaldato e in grado di fornire le seguenti prestazioni minime: allungamento medio longitudinale e trasversale non superiore al 2,7 % con tolleranza ±0,6 %, determinato in accordo alla Norma EN ISO 10319, resistenza longitudinale, dichiarata compatibilmente con la deformabilità ammissibile dell’opera, al 2 % dell’allungamento del geocomposito, non inferiore a 21 kN/m, valore determinato in conformità della Norma EN ISO 10319, filtri caratterizzati da un valore della resistenza al punzonamento statico non inferiore a 1,2 kN con tolleranza -0,2 kN, determinato in conformità della Norma EN ISO 12236, apertura caratteristica non superiore a 180 micron con tolleranza ±40 micron, determinata in conformità della Norma EN ISO 12956, permeabilità all’acqua di 190 mm/s con tolleranza -40 mm/s, determinata come da Norma EN ISO 11058.

Il geocomposito, disponibile in rotolo di larghezza non inferiore ai 5,00 m e lunghezza non inferiore a 100 m, dovrà essere prodotto, distribuito e certificato nel sistema indipendente di qualità ISO 9001 e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa CE.