Geocomposito tridimensionale, tipo Enkamat 7010W/100.50PET, impiegato come strato di aggrappo per il terreno sopra le geomembrane impermeabili marcato CE per applicazioni conformi alle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265, dovrà essere costituito da una geostuoia tridimensionale, realizzata da filamenti di poliammide6, resa solidale con un geotessuto di rinforzo in poliestere e dovrà possedere le seguenti prestazioni minime: allungamento massimo consentito 10%, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100 kN/m e trasversale non inferiore a 50 kN/m, valori stabiliti in conformità della Norma EN 10319, resistenza al punzonamento statico non inferiore a 6 kN, determinato in conformità alla Norma EN 12236, resistenza al punzonamento dinamico non superiore a 18 mm in conformità alla norma EN 13433.

La geostuoia dovrà essere realizzata in nylon PA6, con densità del polimero non inferiore a 1140 kg/m3, dovrà avere una temperatura di fusione > 218 °C, e dovrà essere di classe B2 (DIN 4102) in relazione al comportamento al fuoco.

Nella temperatura di impiego da – 40°C a + 80°C la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza, inoltre dovrà essere a bassa infiammabilità, bassa produzione di fumi, essere approvata per l’impiego in galleria da Enti Europei qualificati, tipo l’EMPA svizzero, non dovrà avere nessuna tossicità, ed essere approvata per l’impiego con acqua potabile da Enti Europei qualificati.

Al fine di ottimizzare le operazioni di posa e ridurre i sormonti e gli sfridi si richiede che il materiale sia fornito in rotoli di larghezza non inferiore a 4,90 m.

Il materiale dovrà essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001; tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.

Per ogni fornitura dovrà essere fornita la DoP (Declaration of Performance) del materiale redatta dal produttore secondo le modalità previste dalla normativa CE.