Il geotessile tessuto ad elevata capacità filtrante tipo Bontec® HF 1300 o equivalente deve essere prodotto impiegando nastri e monofilamenti di polipropilene e polietilene mediante il ricorso a un processo di tessitura in grado di assicurare il raggiungimento delle prestazioni di seguito riportate, individuate in relazione all’impiego del materiale negli impianti di discarica interposto con funzione di filtrazione e separazione fra l’ammasso dei rifiuti e lo strato drenante in genere realizzato in materiale granulare. I valori prestazionali di seguito riportati devono intendersi come valori medi nominali.

Proprietà generali

Il peso unitario determinato in accordo alla norma EN ISO 9864 deve essere pari o superiore a 91,2 g/m2. Lo spessore determinato sotto un carico pari a 2 kPa in accordo alla norma 9863-1 deve essere pari o superiore a 0,50 mm.

Proprietà meccaniche

La resistenza meccanica a trazione, determinata in accordo alla norma EN ISO 10319, deve essere pari o superiore a 18 kN/m in direzione longitudinale e a 18 kN/m in direzione trasversale. L’allungamento a rottura, determinato in accordo alla norma EN ISO 10319, deve essere pari o inferiore al 40% in direzione longitudinale e al 30% kN/m in direzione trasversale.

Efficienza protettiva

La resistenza al punzonamento statico CBR , determinata in accordo alla norma EN ISO 12236, deve essere pari o superiore a 2,50 kN.

La resistenza al punzonamento dinamico Cone drop test, determinata in accordo alla norma EN ISO 13433, deve essere pari o inferiore a 16,0 mm.

Proprietà idrauliche

Il diametro caratteristico di filtrazione (O90), determinato in accordo alla norma EN ISO 12956, deve essere pari o inferiore a 1300 m.

La permeabilità in direzione normale al piano, determinata in accordo alla norma EN ISO 11058, deve essere pari o superiore a 600 l/m2s.

Il materiale dovrà essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001; tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.