Il geocomposito, tipo Enkadrain 5006H/2-2s/T110PP o equivalente, avente funzione di drenaggio, separazione e filtrazione delle acque, marcato CE per le applicazioni tecniche previste dalle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265, dovrà essere costituito da un nucleo drenante tridimensionale lavorato termicamente in modo da conferirgli una configurazione a “W”, particolarmente adatta a resistere alle pressioni di confinamento esercitate dal terreno di rinterro, racchiuso da due non-tessuti filtranti a filo continuo di tipo termosaldato.

Il geocomposito dovrà avere un valore della trasmissività in verticale (gradiente idraulico i = 1) a 20 kPa non inferiore a 2,70 l/s m, a 50 kPa non inferiore a 2,40 l/s m e a 100 kPa non inferiore a 2,30 l/s m (norma EN ISO 12958 opzione R/F). Il geocomposito, dopo 100 anni di esercizio, dovrà fornire un valore della trasmissività in verticale (gradiente idraulico i = 1) a 20 kPa, in accordo alla norma EN ISO 12958 opzione R/F “long term creep test”, non inferiore a 2,10 l/s m con pressione applicata mediante macchinario avente una membrana rigida e una flessibile, per meglio simularne le condizioni reali di esercizio. Tale valore dovrà essere attestato da specifiche prove di creep test a lungo termine effettuate sullo specifico geocomposito drenante presso Laboratori accreditati. Il geocomposito dovrà avere un valore della trasmissività in orizzontale (gradiente idraulico i = 0,03) a 20 kPa non inferiore a 0,35 l/s m e a 50 kPa non inferiore a 0,30 l/s m (norma EN ISO 12958 opzione R/F).

Il geocomposito dovrà avere spessore non inferiore a 6 mm, resistenza alla perforazione dinamica non superiore a 15 mm (norma EN ISO 13433). Il valore di creep a compressione a 20 kPa, dopo 1000 ore, dovrà essere inferiore al 5%. Tale valore dovrà essere attestato da specifiche prove di laboratorio effettuate sullo specifico geocomposito drenante. I due non-tessuti filtranti dovranno essere a filo continuo del tipo termosaldato, dovranno avere peso unitario non superiore a 110 g/m2, spessore a 2 kPa non superiore a 0,43 mm, allungamento a rottura non superiore a 45%, resistenza a trazione al 5% di allungamento longitudinale e trasversale non inferiore a 3,3 kN/m, diametro di filtrazione O90 non superiore a 140 micron (norma EN ISO 12956), resistenza al punzonamento statico non inferiore a 1 kN (norma EN ISO 12236) e un valore di assorbimento di energia al 5% di allungamento non inferiore a 80 J/m2 (norma EN ISO 10319).

Al fine di ottimizzare i tempi di posa si richiede che la dimensione dei rotoli forniti in cantiere sia non inferiore a 2,0 metri. Il materiale dovrà avere una durabilità dichiarata in accordo all'Annesso B non inferiore a 100 anni in terreni naturali con pH compreso tra 4 e 9 e temperatura del terreno inferiore a 25°.

Il materiale dovrà essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001; tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.