Il geocomposito, tipo Enkadrain Findrain 5006H, avente funzione di drenaggio, filtrazione e separazione e marcato CE per le applicazioni tecniche previste dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265 dovrà essere costituito da un nucleo drenante tridimensionale racchiuso tra due filtri termosaldati e resi solidali al nucleo con tecnica di termosaldatura a punti (spotwelded).

Al fine di prevenire l’inserimento di particelle fini del terreno, i bordi del geocomposito dovranno essere termicamente sigillati.

Il geocomposito dovrà avere un valore della trasmissività in verticale (gradiente idraulico i = 1) non inferiore a 0,4 l/sm, sotto una pressione di 20 kPa applicata con due membrane flessibili al fine di simulare il comportamento del geocomposito interrato (norma EN ISO 12958 opzione F/F).

Il geocomposito drenante dovrà avere una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 14 kN/m (norma EN ISO 10319), una resistenza al punzonamento dinamico non superiore a 15 mm (EN ISO 13433), un diametro di filtrazione O90 non superiore a 140 micron (EN ISO 12956).

Il materiale dovrà avere una durabilità dichiarata in accordo all'Annesso B non inferiore a 100 anni in terreni naturali con pH compreso tra 4 e 9 e temperatura del terreno inferiore a 25°.

Il materiale dovrà essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001; tale cerificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.