Geogriglia biassiale, tipo Enkagrid MAX 40, con funzione di rinforzo del terreno e marcata CE per applicazioni conformi alle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265, realizzata in nastri di polipropilene estruso e in grado di fornire le seguenti prestazioni minime: resistenza ultima a trazione non inferiore a 40 kN/m in entrambe le direzioni longitudinale e trasversale, allungamento medio alla resistenza nominale longitudinale e trasversale non superiore al 7% determinato in accordo alla Norma EN ISO 10319, resistenza longitudinale e trasversale dichiarata compatibilmente con la deformabilità ammissibile dell’opera, stimata allo 0,5%, 1%, 2% e al 5% di allungamento della geogriglia, non inferiore rispettivamente a 6 kN/m, 10 kN/m, 16 kN/m e 32 kN/m, intesi come valori medi determinati in conformità alla Norma EN ISO 10319. Il materiale dovrà inoltre possedere una rigidezza radiale allo 0,5% di deformazione non inferiore a 975 kN/m e al 2% di deformazione non inferiore a 645 kN/m.

La geogriglia, al fine di fornire la massima interazione con il terreno da rinforzare, dovrà presentare un’apertura della maglia non inferiore a 41x38 mm equivalente ad una superficie libera di interazione non inferiore a 1558 mm2.

La geogriglia dovrà avere una durabilità non inferiore a 100 anni in terreni naturali con pH compreso tra 4 e 9 e temperatura del terreno inferiore a 25°C. La geogriglia dovrà essere prodotta e certificata nel sistema indipendente di qualità ISO 9001. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa CE, dovrà essere disponibile la Dichiarazione di Prestazione del materiale.