La geostuoia antierosione tipo Enkamat 7020 dovrà essere realizzata in nylon PA6, con densità del polimero non inferiore a 1140 kg/m3, e dovrà essere in grado di fornire un valore del fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1420 m/m2 (determinato come la lunghezza totale del filamento per unità di area).

La geostuoia dovrà avere una temperatura di fusione > 218 °C, resistenza a trazione (EN 10319) in direzione longitudinale non inferiore a 2,2 kN/m e in direzione trasversale non inferiore a 1,6 kN/m, un valore AHC ≥ 19,7 x 106 mm3/m2  e dovrà essere di classe B2 (DIN 4102) in relazione al comportamento al fuoco.

Nella temperatura di impiego da – 40°C a + 80°C la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza, inoltre dovrà essere a bassa infiammabilità, bassa produzione di fumi, essere approvata per l’impiego in galleria da Enti Europei qualificati, tipo l’EMPA svizzero, non dovrà avere nessuna tossicità, ed essere approvata per l’impiego con acqua potabile da Enti Europei qualificati.

Il materiale dovrà essere prodotto da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001; tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità redatta dal produttore secondo le modalità previste dalla normativa, attestante la quantità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna.