La biorete antierosione, tipo Geojuta, avente la funzione di proteggere le scarpate, appena seminate, dall'azione battente della pioggia e favorire la crescita e sviluppo del manto erboso, dovrà: avere una struttura a maglia rettangolare di apertura nominale 16 x 10 mm, essere costituita da fibre di juta. La biorete dovrà avere un peso non inferiore a 500 g/m2 (norma ASTM D 3776). La biorete dovrà essere completamente biodegradabile.

La resistenza a trazione dovrà essere non inferiore a 15 kN/m in direzione longitudinale e 15 kN/m in direzione trasversale con allungamenti non superiori al 8 % (norma ASTM D 4599).