La geomembrana rinforzata, tipo HarpoCover 380 PLUS, avente la funzione di barriera polimerica geosintetica per usi in costruzione di bacini e dighe, costruzione di canali, barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e strutture interrate associate, costruzione di siti di smaltimento per rifiuti liquidi, stazioni di trasferimento o contenimento secondario, costruzione di discariche e siti di stoccaggio di rifiuti solidi, barriere per infrastrutture di trasporto, dovrà essere costituita da un geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE), con spalmatura in polietilene a bassa densità (LDPE); la geomembrana dovrà essere di colore nero.

Il materiale dovrà avere un valore della massa per unità d’area non inferiore a 380 g/m2 (norma UNI EN 1849-2) e uno spessore non inferiore a 0,6 mm (norma UNI EN 1849-2).

La geomembrana dovrà avere un valore di permeabilità ai liquidi (norma UNI EN 14150) non superiore a 10-6 m3/(m2 d) e un valore di permeabilità ai gas (norma ASTM D 1434) non superiore a 40 x 10-6 m3/(m2 d Pa).

Dovrà avere in senso longitudinale una resistenza a trazione non inferiore a 27 kN/m (norma UNI EN ISO 527-4) e un valore dell’allungamento al carico massimo non superiore al 30 % (norma UNI EN ISO 527-4), con assorbimento di energia non inferiore a 4,05 kJ/m2. In senso trasversale dovrà avere una resistenza a trazione non inferiore a 25 kN/m (norma UNI EN ISO 527-4), un allungamento al carico massimo non superiore al 24% (norma UNI EN ISO 527-4).

La geomembrana dovrà avere una resistenza al punzonamento statico (C.B.R.) non inferiore a 4,3 kN (norma EN-ISO 12236).

La resistenza al taglio delle giunzioni dovrà avere un valore non inferiore a 1251 N/50 mm (norma UNI EN ISO 12317-2).

La geomembrana dovrà avere una resistenza alle temperature comprese nell’intervallo tra -30°C e +70°C e una resistenza agli UV non inferiore a 2000 kLy (norma DIN 54004).

La geomembrana rinforzata dovrà essere testata per la durata agli agenti atmosferici (norma EN 12224) mediante una variazione del carico di rottura e allungamento a trazione inferiore al 25% U.T.S; dovrà inoltre avere un valore di resistenza a trazione residua non inferiore al 90% U.T.S nel test UV di fluorescenza a 350 MJ/m2. In relazione alla resistenza all’ossidazione (norma EN 14575) dovrà avere una variazione del carico di rottura e allungamento a trazione non superiore al 25% U.T.S..

Il materiale deve possedere la marcatura CE per le applicazioni EN 13361:2004/A1:2006; EN 13362:2005; EN 13491:2004/A12006; EN 13492:2004/A1:2006; EN 13493:2005; 15382:2008.