Le geocelle esagonali, tipo Armater RC 20-20/10, dovranno essere costituite da una struttura a nido d’ape caratterizzata da lati di lunghezza 20 cm. I lati dovranno essere ottenuti dall'unione di strisce di non tessuto in poliestere/poliammide di altezza 10 cm.

La geocella avrà funzione di evitare i fenomeni erosivi e di trattenere almeno 10 cm di terreno vegetale su substrati non fertili, rocce o geomembrane.

Il non tessuto dovrà essere in poliestere-poliammide con una resistenza a trazione non inferiore a 2,0 kN/0,10 m (norma EN ISO 10319) con allungamento a rottura non superiore al 35% (norma EN 10319): Il materiale dovrà avere una resistenza delle giunzioni non inferiore a 1,0 kN/0,10 m (norma EN ISO 13426-2) ed una permeabilità non inferiore a 45 mm/s (EN ISO 11058).